HOJA TECNICA DEL PRODUCTO

G

###### FLUIDO SLC C-4

TRANSMISION

FINAL DRIVE/HIDRAULICO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El fluido Sentinel® SLC C-4 es una mezcla sintética de fluidos de alto rendimiento para el drive train especialmente formulado para uso en transmisiones, diferenciales, final drive y sistemas hidráulicos que requieren un fluido que cumpla con los requisitos de Allison C-4/C-3/C-2 o Caterpillars TO-4/TO-2.

El fluido Sentinel® SLC C-4 es recomendado para las transmisiones automáticas de camiones y tractores pesados, para fuera de carretera, construcción, movimiento de tierras y sistemas móviles hidráulicos donde los requisitos de operación son severos.

El fluido Sentinel® SLC C-4 es un lubricante universal.  Puede ser usado como el fluido para un freno húmedo y como el impulsor así como dirección hidráulica.

El fluido Sentinel® SLC C-4 tiene alta resistencia a la  oxidación y un bajo punto de fluidez.  Tiene aditivos contra presión extrema que proveen excelente capacidad para soportar la carga y dan alta protección al desgaste.  Además, tiene inhibidores de espuma y oxidación, resistente al agua y es compatible con la mayoría de los sellos usados.  También, tiene un alto índice de viscosidad para ayudar a asegurar un buen rendimiento a bajas o altas temperaturas.

Ventajas del Producto

Fluido de Larga Vida

No es Corrosivo

Alta Estabilidad contra la Oxidación

Minimiza Formación de Barniz y Lodos

Excelente Compatibilidad con Sellos

Mantiene Excelente Flujo a Bajas Temperaturas

Excelente Control de la Fricción

CARACTERISTICAS TIPICAS

Grado de Viscosidad ISO	68					ASTM D-2422

Grado de Viscosidad SAE 	20W					ASTM D-2422

Viscosidad cSt @ 100°C 	9.4 					ASTM D-  445

@  40°C	58.3

Índice de Viscosidad    	145					ASTM D-2270

Punto de Fluidez ˚C (˚F)	-40 (-40)					ASTM D-    97

Punto de Inflamación ˚C (˚F)	225 (437)					ASTM D-    92

Secuencia de Espuma I, II, III	Pasa					ASTM D-  892

Demulsibilidad, 82˚C	40/40/0 (15)					ASTM D- 1401

Prueba de Herrumbre	Pasa					ASTM D-665A&B

PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL

PIN #						              18552