HOJA TECNICA DEL PRODUCTO

G

###### SLC 2 STROKE

ACEITE PARA MOTORES DE 2-TIEMPOS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El aceite sintético para motores de dos tiempos Sentinel® de  alto rendimiento es un lubricante único, de calidad superior  específicamente diseñado para usar en motores de dos tiempos en mezclas combustible-a-aceite de hasta 100 a 1.

Adicionalmente, SLC 2 Tiempos ha sido probado en este mismo procedimiento a la mitad del nivel del lubricante prescrito por evaluaciones TC-W.  Aun con esta mezcla tan diluida, SLC 2 Tiempos cumplió todos los requisitos del procedimiento de prueba TC-W.  Es más, el lubricante SLC 2 Tiempos  alcanzó un rendimiento extraordinario.

Además de lograr excelentes resultados en las pruebas de motor, el SLC 2 Tiempos paso exitosamente las pruebas BIA para protección contra oxidación y para la miscibilidad con el combustible.

SLC 2 Tiempos tiene un bajo punto de fluidez (-40°F) el cual, junto con sus estables propiedades de pre-mezcla, minimizan problemas de almacenamiento y manejo.

Cuando se usa el SLC 2 Tiempos a la mitad de la concentración normal, el operador del equipo de dos tiempos deberá observar un arranque más fácil, mayor potencia de salida y menos emisión de humo.  Aunque el efecto de los lubricantes de dos tiempos sobre la ecología aun no ha sido bien definido, los componentes sintéticos del SLC 2 Tiempos poseen inherentes propiedades superiores de “Biodegradabilidad”.

Esta “tercera generación” de fluidos de 2 tiempos emplean una tecnología sintética nueva y única desarrollada exclusivamente por Sentinel® Lubricants Corp.  Sus dispersantes no convencionales sin ceniza y sus otros aditivos han sido probados en ambos tipos de pruebas extensivas y en experiencia en campo.

CARACTERISTICAS TIPICAS

Viscosidad, cSt 100°C	8.2					ASTM D-445

Índice de Viscosidad	121					ASTM D-2270

Punto de Fluidez °C (°F)	-40 (-40)					ASTM D-97

Punto de Encendido °C (°F)	94 (201)					ASTM D-92

Color     		Azul

Contenido de Ceniza	No Tiene

PIN #						18500

PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL