HOJA TECNICA

G

SL-GRAPH GR # 2

###### GRASA CON GRAFITO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sentinel’s SL-Graph GR #2 es una grasa todo-propósito de base sintética formulada con un polvo de grafito de alta calidad. SL-GRAPH GR #2 provee máxima lubricación en amplios rangos de temperatura, presión y velocidad.

SL-GRAPH GR #2 esta fortificada con aditivos EP y con inhibidores de óxido y corrosión.

CARACTERISTICAS TIPICAS

SL-GRAPH GR  #2 no se carbonizará, quemará, congelará o se saldrá de los rodamientos.  Va a reducir desgaste, prevendrá gripeos, abrasión y bajará el coeficiente de fricción.  Alargara la vida de rodamientos, reducirá  mantenimiento y consumo de potencia.

SL-GRAPH #2 es recomendada para toda aplicación de engrasado, sea a mano o con pistola.

Grado NLGI         			2					ASTM D-1092

Penetración Trabajada	265-295					ASTM D-  217

Punto de Goteo		N/A					ASTM D-2265

Estabilidad a la Oxidación	-1					ASTM D-  942

Caída de psi @ 100 hrs

Prevención de Corrosión	1a					ASTM D-1743

Lavado por Agua		.9					ASTM D-1264

Extrema presión		36+ (80)					ASTM D-2509

Carga Timken OK Kg (Lb)

Prueba 4 Bolas		.5mm					ASTM D-2266

Sólidos      		Grafito

Apariencia 		Metálico Oscuro

PIN #		                                                                    03415

PARA ORDENAR O PARA INFORMACION ADICIONAL

QUALITY WITHOUT QUESTIONS!

sentinel lubricants corp.

P.O. BOX 69-4240  Miami, Florida  33269-1240

15755 nw 15TH aVENUE  MIAMI, FLORIDA 33169-5603

Ph.(305) 625-6400 (800)842-6400 FAX(305) 625-6565

WWW.SENTINELSYNTHETIC.COM