HOJA TECNICA

G

###### RUST-AWAY

REMOVEDOR DE HERRUMBRE

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Rust-Away es una mezcla de ácidos que remueven la herrumbre, la cáscara de soldadura, marcas de calor, aceite liviano y aceite del taller del acero al carbono y del hierro.  También es efectivo para remover óxidos leves y manchas del cobre y sus aleaciones (latón, bronce y monel).

CARACTERISTICAS TECNICAS

Produce un duro y delgado acondicionamiento de la superficie del acero que sirve como una excelente base para pintar u otra capa orgánica.

Apariencia Física					       Líquido claro anaranjado

Olor             	       						Ninguno

Viscosidad     	       					   	      10 CPS.

pH @ 77°F           	  					       	             1.0

Punto de inflamación							Ninguno

Vida útil 						      Más de un año

Gravedad Especifica  @ 77°F							           1.14

Peso por Galón @ 77°F 							           9.47

Biodegradable         							           Si

Solventes							Ninguno

Toxicidad				      Contiene una Mezcla de Ácidos

VENENO – PUEDE CAUSAR SEVERAS QUEMADAS

PIN #							       02001

PARA ORDENAR O PARA MAYOR INFORMACION

QUALITY WITHOUT QUESTIONS!

sentinel lubricants corp.

P.O. BOX 69-4240  Miami, Florida  33269-1240

15755 nw 15TH aVENUE  MIAMI, FLORIDA 33169-5603

Ph.(305) 625-6400 (800)842-6400 FAX(305) 625-6565

WWW.SENTINELSYNTHETIC.COM