HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

###### SL-NT-HT-2

GRASA NO TOXICA PARA TEMPERATURA EXTREMA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

G

SL-NT-HT-2 es parte de una segunda generación de lubricantes sintéticos de alto rendimiento especialmente diseñados para cumplir con los requisitos industriales de la FDA.  La tendencia creciente de extender los intervalos entre lubricaciones impone estrictas demandas sobre el rendimiento de servicio de las grasas.  Temperaturas extremas, cargas de choque, vibración y lavado por agua son  condiciones que se añaden a estas demandas.

SL-NT-HT-2 es una grasa de servicio pesado sintéticamente espesada que emplea una base sintética de alta estabilidad térmica.  No se lavará con agua, se saldrá por choque o se derretirá bajo las condiciones más severas.

SL-NT-HT-2 es una grasa no tóxica, transparente, insípida, inodora que cumple con la regulación Titulo 21, CFR 178.3570 de la FDA y con la clasificación H-1 de la NSF.  Está autorizada por la USDA para usarse en plantas federalmente inspeccionadas de carne y pollos y ha recibido la clasificación H-1 para contacto incidental.

SL-NT-HT-2 es una grasa no tóxica para temperatura extremadamente alta recomendada para aplicaciones donde la lubricación por grasa es necesaria y donde las temperaturas continuas exceden los 260°C (500°F).  La temperatura de trabajo máxima de la SL-NT-HT-2 se considera aproximadamente 425°C (800°F), sin embargo, se aceptan temperaturas más altas en forma intermitente hasta los 540°C (1000°F).

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

Grado NLGI			2					ASTM D-1092

Penetración Trabajada	265-295					ASTM D-  217

Punto de Goteo		Ninguno					ASTM D-2265

Estabilidad a la Oxidación	-2					ASTM D-  942

Caída de Psi @ 100 horas

Preventivo de Herrumbre	1a					ASTM D-1743

Lavado con Agua		1.1					ASTM D-1264

Presión Extrema		25+ (55)					ASTM D-2509

Carga Timken OK, Kg (Lb)

Desgaste de las 4 Bolas	.7mm					ASTM D-2266

Clasificación NSF		H-1 					Reg #133574

Apariencia 		Clara, Suave

PIN #		                                           	06563

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

PARA ORDENAR o POR INFORMACIÓN ADICIONAL

TO ORDER or FOR ADDITIONAL INFORMATION