HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

###### SL-WR WHITE #1

GRASA BLANCA

A PRUEBA DE AGUA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

G

SL-WR White #1 es una grasa sintética sobresaliente para todas las fases de lubricación incluyendo (pero no limitada a) la presencia del agua, vapor, la mayoría de ácidos, o sales.  Hay muy poco o ningún lavado, descomposición, o emulsificación cuando está sujeta a temperaturas bajo 205°C (400°F).  SL-WR Blanca mostró una superior cohesividad y tenacidad después de haber sido “trabajada” por 72 horas.  En pruebas a bajas temperaturas -17.8°C (0°F), mostró una película superior y una excelente bombeabilidad.

SL-WR White #1 esta formulada con materiales aceptados para uso en equipos de manejo y proceso de alimentos.  SL-WR White #1 no se afecta por la mayoría de los alimentos.  Resiste cerveza, alcohol, bebidas, sal, almidones, jaleas, azúcar y harina.

Hasta los productos químicos de limpieza usados en las plantas de alimentos tienen poco efecto sobre sus propiedades lubricantes.  Está recomendada para todas las superficies deslizantes, ejes, rodamientos y todo tipo de equipo mecánico, especialmente aquellos sujetos a condiciones de agua y/o alta temperatura.  Debido a lo anterior y a su color blanco, SL-WR White #1 esta altamente recomendada para plantas de alimentos, lecherías, empacadoras de carne, panaderías, plantas farmacéuticas, hospitales, plantas textiles, etc.

Esta también disponible en grados NLGI 00y 0.

TYPICAL  CHARACTERISTICS

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

Grado NLGI         	1					ASTM D-1092

Penetración Trabajada	310-340					ASTM D-  217

Punto de Goteo	Ninguno 					ASTM D-2265

Estabilidad a la Oxidación

Caída de psi @ 100 horas	-1					ASTM D-  942

Preventivo de Oxidación	1a					ASTM D-1743

No Mancha

Lavado con Agua	.5					ASTM D-1264

Presión Extrema	34+ (75)					ASTM D-2509

Carga Timken OK, Kg (Lb)

Desgaste de las Cuatro Bolas	.6 mm					ASTM D-2266

Sólidos	Óxido de Zinc

Clasificación NSF	H-1					Reg #133569

Apariencia	Blanca Opaca

PIN #		                                                            03107

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

PARA ORDENAR o POR INFORMACIÓN ADICIONAL

TO ORDER or FOR ADDITIONAL INFORMATION