HOJA TECNICA DEL PRODUCTO

G

###### SLOG “S”

COMPUESTO PARA OPEN GEARS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El SL-OG “S” de Sentinel tiene una composición sintética metálica de características únicas diseñadas para la lubricación de engranajes abiertos en general.  Tiene una alta pegajosidad que evita se desprenda aun a altas RPM.  Ha sido especialmente formulado para permanecer adherido a engranajes expuestos y resistir presiones extremas de las partes móviles.  SL-OG “S” tiene un rango térmico de -40°C a 232°C (-40°F a 450°F) y un grado de E.P. que excede las 150,000 P.S.I.

El SL-OG “S” de Sentinel tiene partículas metálicas incorporadas a su vehículo sintético, dándole un color bronceado y logrando una mayor acción de relleno.  Incluso puede aplicarse con el equipo en movimiento.

CARACTERISTICAS TIPICAS

DIRECCIONES: Agitar bien antes de usarse. La  temperatura de la lata debe ser de 18˚C (65˚F) o más.  (AVISO: Nunca usar calor directo para calentar la lata! Solo agua tibia deberá  usarse!) Insertar extensión plástica para aplicaciones precisas.  Aplicar liberalmente al área a ser lubricada.  Limpiar el exceso.

La línea de lubricantes Sentinel “S” no atacan la capa de ozono y están especialmente formulados para la industria.

La línea de Sentinel “S” no contiene CFC, HCFC, Metil cloroformo, o ningún otro material conocido que afecte el ozono estratosférico.

Grado NLGI	1					        ASTM D-1092

Penetración Trabajada	310-340					        ASTM D-  217

Punto de Goteo	Ninguno					        ASTM D-2265

Estabilidad a la Oxidación	-1					        ASTM D-  942

Caída de Psi @ 100 horas

Prevención de Herrumbre	1a					        ASTM D-1743

No Mancha

Lavado con Agua	1.2					        ASTM D-1264

Presión Extrema	45+ (100)					        ASTM D-2509

Timken OK Load Kg (Lb)

Desgaste en las Cuatro Bolas	.7mm					        ASTM D-2266

Sólidos	Cobre/Bronce

Apariencia	Pegajosa Dorado Metálico

Clasificación USDA	H-2

Peso Neto por Aerosol	14.5 oz. (411g)

Volumen Neto por Aerosol	20 oz. (567g)

PIN #							01013

PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL