HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

###### S-INERTA PLUS FTG 2

###### GRASA PFAE

QUÍMICAMENTE INERTE

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

G

La extensa manufactura y uso de químicos agresivos ha resultado en una necesidad creciente por las grasas químicamente inertes de Sentinel S-INERTA PLUS.  Ellas han probado ser seguras y costo-efectivas en muchas aplicaciones donde otros lubricantes no se recomiendan debido al peligro de una rápida reacción, ignición o explosión.

S-INERTA PLUS son grasas de alto rendimiento, cremosas, homogéneas, blancas, basadas en el perfluoropolieter (PFAE) y espesadas con el politetrafluoroetileno (PTFE) haciéndolas estables y químicamente resistentes.

S-INERTA PLUS de Sentinel son inertes y no reaccionan, aun a altas temperaturas, con combustibles, ácidos, bases inorgánicas, halógenos, ácido nítrico fumante y soluciones oxidantes.

S-INERTA PLUS de Sentinel es resistente a la oxidación y a los agentes químicos, es compatible con todo tipo de materiales (vidrio, metal, elastómeros, plastómeros, cerámicas, etc.).

S-INERTA PLUS de Sentinel pueden ser usadas en presencia de agua, aceite, vapor y en general, con todas las substancias orgánicas que son altamente fluorinadas sin emulsificarse.

S-INERTA PLUS de Sentinel son térmicamente estables, no tienen punto de goteo y pueden usarse a altas temperaturas y en condiciones oxidantes.

S-INERTA PLUS es compatible con el oxigeno.

Las ventajas de S-INERTA PLUS son:

Químicamente estable

Estable a temperaturas extremadamente altas

Buenas propiedades a baja temperatura

Muy buenas características EP y anti desgaste

Buena perdida evaporativa

Buenos índices de viscosidad

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

NLGI	2					      ASTM D-1092

Penetración trabajada	265-295					      ASTM D-  217

Punto de Goteo	Ninguno					      ASTM D-2265

Rango de Temperaturas, ˚C (˚F)       	-35 To 260 (-25 To 500)					                                                                       Protección contra Corrosión			      0/0		      	            			      DIN 51802

Perdida evaporativa

24 horas® 200˚C (% pérdida de peso)	0.9					      ASTM D-  972

Gravedad especifica@20˚C(g/cm3)	1.91					      ASTM D-  891

Viscosidad de aceite base cSt@100˚C	40 					      ASTM D-  445

@40˚C	420

Índice de Viscosidad	144					      ASTM D-2270

Sólidos	Politetrafluoroetileno

Clase USDA	H-2

Apariencia	Blanca

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

PIN #						                   			                                       05202

PARA ORDENAR o POR INFORMACIÓN ADICIONAL

TO ORDER or FOR ADDITIONAL INFORMATION