HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

###### SL-WR WHITE

GRASA BLANCA

A PRUEBA DE AGUA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

G

SL-WR White es una grasa sintética sobresaliente para todas las fases de lubricación incluyendo (pero no limitada a) la presencia del agua, vapor, la mayoría de ácidos, o sales.  Hay muy poco o ningún lavado, descomposición, o emulsificación cuando está sujeta a temperaturas bajo 205°C (400°F).  SL-WR Blanca mostró una superior cohesividad y tenacidad después de haber sido “trabajada” por 72 horas.  En pruebas a bajas temperaturas -17.8°C (0°F), mostró una película superior y una excelente bombeabilidad.

SL-WR White esta formulada con materiales aceptados para uso en equipos de manejo y proceso de alimentos.  SL-WR White no se afecta por la mayoría de los alimentos.  Resiste cerveza, alcohol, bebidas, sal, almidones, jaleas, azúcar y harina.

Hasta los productos químicos de limpieza usados en las plantas de alimentos tienen poco efecto sobre sus propiedades lubricantes.  Está recomendada para todas las superficies deslizantes, ejes, rodamientos y todo tipo de equipo mecánico, especialmente aquellos sujetos a condiciones de agua y/o alta temperatura.  Debido a lo anterior y a su color blanco, SL-WR White esta altamente recomendada para plantas de alimentos, lecherías, empacadoras de carne, panaderías, plantas farmacéuticas, hospitales, plantas textiles, etc.

Esta también disponible en grados NLGI 1 y 0.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

Grado NLGI         	2					ASTM D-1092

Penetración Trabajada	265-295					ASTM D-  217

Punto de Goteo	Ninguno 					ASTM D-2265

Estabilidad a la Oxidación

Caída de psi @ 100 horas	-1					ASTM D-  942

Preventivo de Oxidación	1a					ASTM D-1743

No Mancha

Lavado con Agua	.5					ASTM D-1264

Presión Extrema	34+ (75)					ASTM D-2509

Carga Timken OK, Kg (Lb)

Desgaste de las Cuatro Bolas	.6 mm					ASTM D-2266

Sólidos	Óxido de Zinc

Clasificación NSF	H-1					Reg #133570

Apariencia	Blanca Opaca

PIN #		                                                            03109

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

PARA ORDENAR o POR INFORMACIÓN ADICIONAL

TO ORDER or FOR ADDITIONAL INFORMATION