HOJA TECNICA DEL PRODUCTO

###### SL-ZTF

GRASA ANTI CORROSION EN TRIBO-SISTEMAS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SL-ZTF is outstanding synthetic grease for every phase

La grasa SL-ZTF ha sido formulada para una amplia gama de aplicaciones donde existe la posibilidad de Corrosión Tribológica debido a la combinación de altos niveles de vibración junto con fricción en rodamientos, bushines y en general cualquier tipo de rodamiento con alta vibración y carga.

La grasa es de color blanco y aprobada por la USDA para nivel H2 en lubricación de plantas de alimentos y farmacéuticas.  Sus aplicaciones incluyen todas aquellas que requieren una grasa limpia de alto rendimiento, que ha sido probada en rodamientos de equipo peletizador en la industria de alimentos y en muchas diferentes aplicaciones en la industria electrónica con excelente rendimiento.

CARACTERISTICAS TIPICAS

Grado NLGI         	2 					ASTM D-1092

Penetración Trabajada	265-295					ASTM D-  217

Punto de Goteo (°C)	190  					ASTM D-2265

Estabilidad a la oxidación

Caída de presión psi @ 100 hrs	-1					ASTM D-  942

Viscosidad del Aceite Base

cSt a 40°C                                                                    156

cSt a 100°C                                                                  15.2

Espesante	Litio					ASTM D-1264

Protección Corrosión	1					ASTM D-1473

Desgaste de cuatro bolas	.5 mm					ASTM D-2266

Sólidos	Óxido de Zinc, Politetrafluoroetileno

Clasificación USDA	H-2

Apariencia	Blanca, Opaca, Pegajosa

PIN #		                                                       03611

PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL