HOJA TECNICA DEL PRODUCTO

G

###### S-WGO

SERIE DE ACEITES PARA TRANSMISIÓN SINFÍN CORONA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

La serie S-WGO son unos lubricantes para transmisión sinfín corona sintéticos, multipropósito, especialmente compuestos con  bisulfuro de molibdeno, formulados para proteger transmisiones y rodamientos industriales con cargas de moderadas a pesadas.  S-WGO provee una excelente capacidad anti-desgaste y de soporte de carga, así como una fuerte inhibición de herrumbre, protección al metal amarillo y muy buena demulsibilidad.  S-WGO excede la capacidad de carga de la prueba FZG y de la especificación de las Cuatro Bolas para todos los lubricantes existentes.

S-WGO provee una mejor estabilidad y limpieza a altas temperaturas, excelente fluidez a bajas temperaturas y una mejor lubricidad en general.  Estas características ayudan a reducir los costos al extender los intervalos de servicio y reducir el consumo de potencia.

S-WGO es adecuado para usar en cajas de engranajes rectos, doble helicoidal, helicoidal, cónico, así como todos los tipos de engranes sinfín corona.

CARACTERISTICAS TIPICAS

Grado de Viscosidad ISO                150                  220                 320                  460          	       680		1000      	                           ASTM D-2422

Grado de Lubricante AGMA             4                     5	       6 		           7 	         8		                    8A                                       SAE J-      300

Viscosidad cSt @ 100˚C                 17.5                22.8	    29.1	           37.2                  47.9    	         58.5	                           ASTM D-  445

@   40˚C	                              150                 220                320		         460	       680		                  1000

Índice de Viscosidad                            120                127                 124	           123                    121		  113	                           ASTM D-2270

Punto de Fluidez ˚C (˚F)         -40 (-40)        -37 (-30)          -34(-30)         -29 (-20) 	 -26 (-15)              -26(-15)	                           ASTM D-    97

Punto de Flama ˚C (˚F)           243 (470)         243 (470)     243 (470)        241 (465)	   238 (460)            290 (554)	                           ASTM D-    92

Secuencia de Espuma I, II, III   ---------------------------------------------- PASA----------------------------------------------                                   ASTM D-  892

Demulsibilidad 82˚C                 ----------------------------------------40-40-0 (30) --------------------------------------------                                   ASTM D-1401

Desgaste de Cuatro Bolas, mm

40 kg, 1200 rpm, 75˚C(1 hr)  .   40	     .40	 .40                    .40                   .40                             .35	                          ASTM D-2266

Corrosión al Cobre

121˚C (250˚F), 3 hrs.        ----------------------------------------------1b---------------------------------------------------- 	                         ASTM D-  130

Prueba de Herrumbre            -----------------------------------------------PASA------------------------------------------------                             ASTM D-665A&B

Prueba, FZG, SPUR, Etapa Pasa ------------------------------------------12+----------------------------------------------------

Color                                       --------------------------------------------Oscuro Metálico--------------------------------------

PIN #                                        47233              47238                   47246               47250             47254                 47267

PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL