HOJA TECNICA DEL PRODUCTO

G

###### S-WGO 1000

ACEITE PARA TRANSMISION SINFIN CORONA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

S-WGO 1000 es un lubricante para transmisión sinfín corona sintético, multipropósito, especialmente compuesto con  bisulfuro de molibdeno, formulado para proteger transmisiones y rodamientos industriales con cargas de moderadas a pesadas.  S-WGO 1000 provee una excelente capacidad anti-desgaste y de soporte de carga, así como una fuerte inhibición de herrumbre, protección al metal amarillo y muy buena demulsibilidad.  S-WGO 1000 excede la capacidad de carga de la prueba FZG y de la especificación de las Cuatro Bolas para todos los lubricantes existentes.

S-WGO 1000 provee una mejor estabilidad y limpieza a altas temperaturas, excelente fluidez a bajas temperaturas y una mejor lubricidad en general.  Estas características ayudan a reducir los costos al extender los intervalos de servicio y reducir el consumo de potencia.

S-WGO 1000 es adecuado para usar en cajas de engranajes rectos, doble helicoidal, helicoidal, cónico, así como todos los tipos de engranes sinfín corona.

CARACTERISTICAS TIPICAS

Grado de Viscosidad ISO                         	1000					ASTM D-2422

Grado de Lubricante AGMA	8A					SAE J-300

Viscosidad cSt @ 100˚C	58.5					ASTM D-  445

@   40˚C	1000

Índice de Viscosidad                               	113					ASTM D-2270

Punto de Fluidez ˚C (˚F)	-26 (-15)					ASTM D-    97

Punto de Inflamación ˚C (˚F)	290 (554)					ASTM D-    92

Secuencia de Espuma I, II, III	Pasa					ASTM D-  892

Demulsibilidad, 82˚C 	40-40-0 (30)					ASTM D-1401

Desgaste de Cuatro Bolas, mm

40 kg, 1200 rpm, 75˚C (1 hr)	.35					ASTM D-2266

Corrosión al Cobre

121˚C (250˚F), 3 hrs.	1a					ASTM D-  130

Prueba de Herrumbre	Pasa					ASTM D-665A&B

Pruebas, FZG, SPUR, Etapa de Paso	12+

Color         	Oscuro Metálico

PIN #						47267

PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL