HOJA TECNICA DEL PRODUCTO

G

###### TENTER FRAME

1000

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El lubricante sintético Sentinel TTF-1000 es capaz de lubricar a altas temperaturas sin depositar nada de residuos, como carbón, barniz o lodos.  TTF-1000 esta compuesto con una mezcla de lubricantes sólidos específicamente diseñados para dar protección adicional contra el desgaste.

El aceite Sentinel TTF-1000 es una nueva base que ha sido diseñada específicamente para aplicaciones sobre un amplio rango de temperaturas.  Recomendado para uso donde es importante la baja corrosión de ambos metales ferrosos y no-ferrosos a altas temperaturas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Las aplicaciones del TTF-1000 incluyen hornos de litografías, hornos de secado de plywood, marcos en las industrias textiles, equipo formador de lentes y vidrio en  plantas, hornos de destemple, curado de pintura y cerámica y otros donde las cadenas y rodamientos están operando a altas temperaturas.

TTF-1000 puede ser aplicado a cadenas con un goteador, cepillos o ruedas, por inmersión en un baño o por spray.

TTF-1000 XND es para aplicaciones donde el goteo de aceite no es aceptable o donde se desea una superior retención del aceite.

Grado de Viscosidad ISO			220					ASTM D-2422

Viscosidad cSt @ 100˚C        				23	 					ASTM D-  445

@  40˚C			220

Índice de Viscosidad				128				ASTM D-2270

Punto de Fluidez ˚C (˚F)        		-29 (-20)			ASTM D-    97

Punto de Llama ˚C (˚F)             			290 (554)                    	ASTM D-    92

Punto de Inflamación ˚C (˚F) 	     			308 (586)				ASTM D-    92

Secuencia de Espuma I, II, III	           	          		Pasa				ASTM D-  892

Demulsibilidad, 82˚C					40 / 40 / 0 (15)			ASTM D-1401

Desgaste de las 4 bolas, mm

40kg, 1200 rpm, 1 hr., 75˚C  		.41				ASTM D-2266

Corrosión al Cobre, 121˚C  (250˚F) 3 hrs	1a			ASTM D-  130

Prueba de Herrumbre			Pass				ASTMD-665A&B

Clasificación USDA             		H-2

PIN #	          		                                                                                       16106

PARA ORDENAR O POR INFORMACION ADICIONAL

QUALITY WITHOUT QUESTIONS!

sentinel lubricants corp.

P.O. BOX 69-4240  Miami, Florida  33269-1240

15755 nw 15TH aVENUE  MIAMI, FLORIDA 33169-5603

Ph.(305) 625-6400 (800)842-6400 FAX(305) 625-6565

WWW.SENTINELSYNTHETIC.COM