HOJA TECNICA DEL PRODUCTO

###### SCO-REF 32        SCO-REF 46 SCO-REF 68        SCO-REF 100

###### SCO-REF 150      SCO-REF 220

SERIE ACEITES PARA REFRIGERACIÓN

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

La Serie de aceites de refrigeración SCO-REF de Sentinel son una familia de lubricantes industriales totalmente sintéticos desarrollados específicamente para compresores de refrigeración.  Están especialmente formulados con hidrocarburos sintetizados para condiciones severas de servicio que están más allá de las capacidades de los aceites minerales convencionales.  Además, ellos mejoran el rendimiento y la eficiencia de los sistemas de refrigeración estándares con respecto a los aceites minerales convencionales.

La Serie de aceites de refrigeración SCO-REF de Sentinel tienen muy bajos puntos de fluidez, cero contenido de ceras, un alto índice de viscosidad natural y una alta estabilidad térmica.  Ellos exhiben una mayor estabilidad química en la presencia de refrigerantes y otros componentes del sistema y tienen una baja volatilidad.  Su baja solubilidad los hace adecuados para sistemas usando refrigerantes como los R12, R22, R114 y amoniaco.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Mejor protección al desgaste a altas temperaturas

No forma depósitos en sistemas a baja temperatura

Menos depósitos en las válvulas de descarga

Eficiencia mejorada del compresor

Aprobado por NSF como H-1

PARA ORDENAR o POR INFORMACIÓN ADICIONAL

HOJA TÉCNICA DEL PRODUCTO

###### SCO-REF 32		SCO-REF 46 		SCO-REF 68

###### SCO-REF 100		SCO-REF 150		SCO-REF 220

SERIE ACEITES PARA REFRIGERACIÓN

CARACTERISTICAS TIPICAS

SCO-REF 32	SCO-REF 46	SCO-REF 68	   SCO-REF 100	        SCO-REF 150		SCO-REF 220      		ASTM METHOD

Viscosidad Grado ISO		32						46	68			100					150				220		D-2422

Viscosidad Grado SAE			10					10W20	20			30					40			50			       J-300

Viscosidad cSt  @ 100°C	  5							7.9	10			14						20				25			D-445

@   40°C		 29                         43.9	62			99						160			220			D-445

Índice de Viscosidad		 132 					145	148			144						145				143			D-2270

Punto de Fluidez °C (°F)			-54(-65)				-50(-58)	-48(-55)		-43(-45)				-40(-40)				-40(-40)			D-97

Punto Inflamación °C (°F)   218(425)				218(425)	222(431)		229(445)				248(478)			250(482)			D-92

Secuencia Espuma I, II, III -------------------------------------------------------------------------Nil--------------------------------------------------------------                   D-892

Demulsibilidad,	-------------------------------------------------------------40/40/0(15) -------------------------------------------------------------				D-1401

54.4°C (130°F)

Desgaste 4 Bolas, mm 40kg,		-------------------------------------------------------------------.5------------------------------------------------------------------     				D-2266

1200 rpm, 75°C (1hr)

Corrosión al Cobre	-------------------------------------------------------------------------1a----------------------------------------------------------------                   D-130

121C (250F), 3 hrs

Prueba de Herrumbre            -------------------------------------------------------------------Pasa--------------------------------------------------------------                        D-665A&B

Color Observado                      ---------------------------------------------------------------Claro-----------------------------------------------------------------

Registración NSF                    137650            137651                  137652                   137653                    137654

PIN#                                       11301	     11310	     11305	        11307    	           11312		       11315

PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL