HOJA TECNICA DEL PRODUCTO

G

###### S-ATF

FLUIDO PARA TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

S-ATF de Sentinel es un fluido multi-propósito sintético tipo DEXRON® III / MERCON® universal multi-funcional para transmisiones automáticas y para levantadores hidráulicos, para todo sistema industrial y móvil.

S-ATF mantiene las transmisiones operando más frío y suave, reduciendo el arrastre para una mejor economía del combustible y aumentando la vida de servicio varias veces sobre la de los fluidos de petróleo.

S-ATF aumenta el rendimiento en servicios severos y en climas fríos.  Su composición sintética y fluidez a baja temperatura ofrece una resistencia superior contra el desgaste, así como buena conversión de torque y protección del equipo en situaciones de arranque en frío.

Dexron®III es marca registrada de General Motors Corporation.

Mercon® es marca registrada de Ford Motor Company.

CARACTERISTICAS TIPICAS

Grado ISO de Viscosidad                                                     32   		  			  ASTM D-   2422

Viscosidad cSt    @ 100C			                   7.1                                    	                              ASTM D-     445

@   40C	                 30.8	                     		 ASTM D-     445

Índice de Viscosidad                                                            96	                    	 	ASTM D-   2270

Punto de Fluidez C (F)                                             -50(-46)	 		 ASTM D-       97

Punto de Encendido C (F)                                     220(428)		                 		                 ASTM D-       92

Punto de Llama C (F)                                            242(468)	                    		                                  ASTM D-       92

Secuencia de Espuma I, II, III			    Pasa		                               	                                  ASTM D-    892

Demulsibilidad 82C 			      40/40/0 (15)		                               	                 ASTM D-   1401

Color Observado                                                              Rojo

PIN #		                                                                                      08170

PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL