HOJA TECNICA DEL PRODUCTO

G

###### S-NT-ALO ISO 22

LUBRICANTE NO-TOXICO NEUMÁTICO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sentinel’s S-NT-ALO es un fluido no-toxico, blanco agua, insípido, limpio, sin cenizas, libre de residuo que limpia al lubricar para mantener un flujo de aire libre de bloqueos y a la vez asegurando un máximo “mojado” sobre todas las superficies metálicas para reducir el desgaste, daño mecánico y deterioración del valioso equipo.

Sentinel’s S-NT-ALO es una formulación exclusiva diseñada para la lubricación de las líneas de aire.  Sentinel incorpora aditivos especiales anti corrosión para eliminar oxidación y herrumbre dentro de las herramientas.

S-NT-ALO cumple todos los requisitos de la FDA para calificar como aceite mineral blanco (Regulación FDA 21 CFR 172.878) y significa que el fluido puede ser usado en lubricantes para contacto incidental con alimentos según especifica 21 CFR 178.3570.  Esta regulación califica al lubricante como candidato para la clasificación USDA H-1 para contacto incidental en  plantas de aves y carnes. Los aditivos usados en las formulaciones de S-NT- ALO también cumplen todos los requisitos bajo la Regulación 21 CFR 178.3570.

CARACTERISTICAS TIPICAS

Grado ISO de Viscosidad	22					ASTM D-2422

Viscosidad cSt @ 100˚C	5.1					ASTM D-  445

@   40˚C	22

Índice de Viscosidad	172					ASTM D-2270

Punto de Fluidez ˚C (˚F)	-60 (-76)					ASTM D-    97

Punto de Ignición ˚C (˚F)	188 (370)					ASTM D-    92

Secuencia de Espuma I, II, III	Pasa					ASTM D-  892

Demulsibilidad, 82˚C	40/40/0 (30)					ASTM D-1401

Corrosión al Cobre

121˚C (250˚F), 3 hrs.	1a					ASTM D-  130

Anti Corrosivo	Pasa					ASTM D-  665 A & B

Clasificación USDA	H1					NSF

Reg NSF #	140302

Apariencia 	Claro

PIN #						08120

PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL