HOJA TÉCNICA DEL PRODUCTO

G

###### SL-M2 “S”

GRASA MULTI-USO PARA EXTREMA

PRESION

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SL-M2 “S” es un nuevo producto sintético formulado con bisulfuro de molibdeno para obtener lo óptimo en protección anti-desgaste y contra extrema presión.  Es prácticamente neutral en pH y es extremadamente resistente al agua.  Por lo tanto, no se afecta con el agua (fría o caliente), vapor o la mayoría de los ácidos o sales.

Cuando SL-M2 “S” encuentra grandes cargas y ocurre lubricación de frontera, se activa el bisulfuro de molibdeno para formar una película continua mono molecular.  Esta película en las superficies metálicas resiste el roce metal con metal y reduce el desgaste en la  “lubricación de  contacto”.

SL M-2 “S” also will lubricate better under hydrodynamic lubrication conditions because of the exceptional mechanical stability of this grease.  Additionally, its high drop point makes SL M-2 “S” a far superior multi-use grease.

DIRECTIONS:  Shake can well before use.  Can temperature should be 18˚C (65˚F) or warmer.  WARNING:  Never use direct heat to warm aerosol cans!  Only warm water should be used!)  Insert plastic extender tube for pin point application.  Apply liberally to area to be lubricated.  Wipe off excess.

Sentinel’s “S” line of spray lubricants are non-ozone depleting products specially formulated for industry.

Sentinel’s “S” line contains no CFC’s, HCFC’s, Methyl chloroform, or any other material known to affect the stratospheric ozone.

CARACTERISTICAS TIPICAS

Grado NLGI	2					        ASTM D-1092

Penetración Trabajada	265-295					        ASTM D-  217

Punto de Goteo	Ninguno					        ASTM D-2265

Estabilidad a la Oxidación	-1					        ASTM D-  942

Caída de Psi @ 100 hrs

Prevención de Herrumbre, Sin Manchas	1a					        ASTM D-1743

Lavado por Agua	.9 					        ASTM D-1264

Presión Extrema	34+ (80) 					        ASTM D-2509

Carga Timken OK, Kg (Lb)

Desgaste en las Cuatro Bolas	.4mm					        ASTM D-2266

Sólidos	MoS2

Apariencia	Metálica Oscura

Clasificación USDA	H-2

Peso Neto por Aerosol de 20 oz	15 oz. (425g)

PIN #							       01028

PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL