HOJA TECNICA DEL PRODUCTO

G

###### S-400 HT	S-500 HT

###### S-600 HT	S-700HT

ACEITE PARA CADENAS DE HORNOS	 (SERIE S-400-700 HT)

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Los componentes sintéticamente fortificados se unen usando este proceso de homogenización, mejorando así las características de alta temperatura y de extrema presión de la serie de aceites S-400 – 700 HT; debido a esto, se elimina “la formación de carbón”.  Es más, estos aceites, con el tiempo van a disolver cualquier carbón, barniz y gomas que se hallan depositado en la cadena.

La serie de aceites de alta temperatura de Sentinel poseen excelente estabilidad contra oxidación a alta temperatura y térmica, para una vida prolongada del lubricante.  La serie S-400 – 700 HT también posee una extremadamente baja volatilidad resultando en menos  consumo de aceite y una superior propiedad anti desgaste para reducir el arrastre de la cadena.

La serie de aceites 400 a 700 HT de Sentinel son una mezcla de fluidos sintéticamente fortificados con varios sólidos metálicos en partículas sub-micrónicas suspendidas en una suspensión coloidal.  Estos fluidos especializados están diseñados primeramente para equipo de alta temperatura usado en cadenas de hornos y marcos de secado textil, así como en hornos de pintura y para curado de cerámica.  Mediante el Proceso de Homogenización de Sentinel, los sólidos metálicos se colocan en suspensión y no se filtraran, eliminando así la etapa de pre-mezclado necesaria con la mayoría de los otros tipos de aceites.

CARACTERISTICAS TIPICAS

S-400 HT                    S-500 HT                   S-600 HT              S-700 HT

Grado ISO de Viscosidad		100		150		220		220	ASTM D-2422

Viscosidad cSt @ 100˚C	  13.1	                  15.1		16.6		17.9	ASTM D-  445

@  40˚C	100	150		220		220

Punto de Fluidez ˚C (˚F)	-40 (-40)	-37 (-35)		-35 (-30)		-30 (-20)	ASTM D-    97

Punto de Encendido ˚C (˚F)	258 (495)	288 (550)	302 (575)	314 (595)	ASTM D-    92

Punto de Llama ˚C (˚F)		302 (575)	316 (600)	322 (610)	372 (700)

Secuencia de Espuma I, II, III-----------------------------------------Nada----------------------------------------	ASTM D-  892

Desgaste de 4 Bolas, mm

40kg, 1200 rpm, 75˚C (1 hr) ----------------------------------.35------------------------------------------	ASTM D-2266

Prueba de Herrumbre           -------------------------------------------Pasa----------------------------------------	ASTM D-665B

Carbón Conradson  % 	         -------------------------------------------0.07----------------------------------------	ASTM D-  189

Temp de Auto ignición ˚C (˚F)410 (770)	413 (775)	423 (794)	425 (799)	ASTM D-2165

Clasificación USDA            -------------------------------------------H-2----------------------------------------

PIN #                                       16000                          16020	                        16040	 	 	  16060

PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL