HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

###### SL-OG

COMPUESTO SINTÉTICO PARA

ENGRANAJES ABIERTOS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

G

SL OG de Sentinel es un compuesto sintético metálico único, diseñado  para lubricación de propósito general en el caso de engranajes abiertos.  Su alta adhesividad por su contenido de “tack” lo mantiene adherido al metal de los engranajes aun a altas RPM sin que se desprenda.  Esta especialmente formulado para mantenerse adherido en los engranajes expuestos y abiertos, resistiendo temperaturas extremas así como presiones extremas de superficies móviles muy cercanas.  El rango térmico del SL-OG va desde –28 C (-20 F) hasta 232 C (450 F) y una resistencia EP en exceso de 150,000 psi.

SL-OG de Sentinel tiene partículas metálicas incorporadas dentro de su base sintética, haciendo que se vea de color dorado y dándole su gran característica de enchapado.

Bajo presión, estos lubricantes sólidos son llevados a las caras de los dientes de las transmisiones y de las superficies expuestas móviles donde todas las marcas de desgaste, ranuras y ralladuras van a ser rellenadas y se formara  una placa uniforme de baja fricción.  El golpeteo y el ruido se verán disminuidos, se previene el desgaste y puede aplicarse aun sin detener el equipo.

A diferencia de los compuestos en base de petróleo, el SL-OG no es susceptible al agua y no se afecta por el calor, frío, o presiones extremas.  No se endurecerá en clima frío o se derretirá en climas calientes.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

Grado NLGI                             		1				     	ASTM D-1092

Penetración Trabajada              		310-340		     			ASTM D- 217

Punto de Goteo                         		Ninguno			 		ASTM D-2265

Estabilidad a la Oxidación        		-1			     		ASTM D- 942

Caída de  psi @ 100 hrs.

Prevención de Corrosión           		1a			     		ASTM D-1743

No Mancha

Lavado por agua                        		0.6			     		ASTM D-1264

Extrema presión                        		45+ (100)	 			ASTM D-2509

Carga Timken OK, Kg (lb)

Prueba 4 Bolas                          		.6 mm			     		ASTM D-2266

Sólidos                                	     		Cobre Bronce

Clasificación USDA                  		H-2

Apariencia Visual                      		Dorado Metálico Pegajoso

PIN #                                            					03057

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

PARA ORDENAR o POR INFORMACIÓN ADICIONAL

TO ORDER or FOR ADDITIONAL INFORMATION