HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

###### SL-WPG

GRASA APRUEBA DE AGUA

G

SL-WPG es una grasa sintética sobresaliente para todas las fases de lubricación.  Su rendimiento es excepcional en presencia del agua pero definitivamente no está limitada a este tipo de aplicaciones.  No se lavará con el agua, aun a altas rpm, con agua hirviendo ni con  temperaturas extremas hasta 204°C (400°F).

SL-WPG tiene una tenacidad superior y es de cuerpo pesado; se adhiere fuertemente a las superficies metálicas.  No se disolverá, resbalará o desprenderá.

SL-WPG se recomienda para todo tipo de rodamientos, guías, ejes y en todo tipo de equipo mecánico sujeto a condiciones de agua y/o sal, a cualquier rango de temperatura desde -28°C (-20°F) hasta 227°C (440°F).

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

P

Grado NLGI         	2 					ASTM D-1092

Penetración Trabajada	265-295					ASTM D-  217

Punto de Goteo	Ninguno  					ASTM D-2265

Estabilidad a la Oxidación

Caída de psi @ 100 horas	-1					ASTM D-  942

Preventivo de Oxidación	1a					ASTM D-1743

No Mancha

Lavado con Agua	.4					ASTM D-1264

Presión Extrema	34+ (75)					ASTM D-2509

Carga Timken OK, Kg (Lb)

Desgaste de las Cuatro Bolas	.6 mm					ASTM D-2266

Sólidos	MoS2

Clasificación NSF	H-2					Reg #137132

Apariencia	Azul Verde Pegajosa

PIN #		                                                              03090

PARA ORDENAR o POR INFORMACIÓN ADICIONAL

TO ORDER or FOR ADDITIONAL INFORMATION