HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

###### SL-RCG

GRASA COMPATIBLE

CON HULE

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

G

SL-RCG es una grasa compatible con hule específicamente formulada y diseñada para operar como una grasa multi-propósito sin que tenga los efectos usuales que tienen las grasas al tener contacto con sellos y “O” rines de hule.

Es completamente compatible con los siguientes materiales de hule: natural, buna S, buna N y neopreno.

Efecto sobre el Hule 5 Días (120 hrs.) @ 158°F

Natural		Buna S	Buna N		Butilo	Neopreno

% Aumento Lineal	0.35		0.7		0.7	1.5	0.0

Endurecimiento		-2			-2		  +2	+4		-2

Rango Operativo										-50  a  +325

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

Grado NLGI         	2 					ASTM D-1092

Penetración Trabajada	265-295					ASTM D-  217

Punto de Goteo	Ninguno  					ASTM D-2265

Estabilidad a la Oxidación

Caída de psi @ 100 hrs	-1					ASTM D-  942

Preventivo de Oxidación	1a					ASTM D-1743

No Mancha

Lavado con Agua	1					ASTM D-1264

Presión Extrema	34+ (75)					ASTM D-2509

Carga Timken OK, Kg (Lb)

Desgaste de las Cuatro Bolas	.6 mm					ASTM D-2266

Apariencia	Ámbar

PIN #		                                                             03010

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

PARA ORDENAR o POR INFORMACIÓN ADICIONAL

TO ORDER or FOR ADDITIONAL INFORMATION