HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

###### SL-SR-33

GRASA RESISTENTE A LOS SOLVENTES

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

G

Buena protección contra tetracloruro de carbono, xileno.  Utilizable como una buena película anti herrumbre y oxidación.  Usada en muchas industrias químicas.

Una grasa totalmente sintética resistente a los solventes para todo tipo de rodamientos operando bajo extremo ataque químico.  Totalmente resistente al kerosene, nafta, percloroetileno, aceites minerales y la mayoría de los tipos de solventes de hidrocarburos.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Grado NLGI         	2 ½					ASTM D-1092

Penetración Trabajada	250-275					ASTM D-  217

Punto de Goteo	N/A  					ASTM D-2265

Estabilidad a la Oxidación

Caída de psi @ 100 hrs	-1					ASTM D-  942

Prevención de Corrosión	1a					ASTM D-1743

No Mancha

Lavado por Agua	1					ASTM D-1264

Extrema presión	34+ (75)					ASTM D-2509

Carga Timken OK Kg (Lb)

Prueba 4 Bolas	.6 mm					ASTM D-2266

Apariencia	Ámbar

PIN #							03001

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

PARA ORDENAR o POR INFORMACIÓN ADICIONAL

TO ORDER or FOR ADDITIONAL INFORMATION