HOJA TECNICA DEL PRODUCTO

G

###### SSF #8

SEMI-FLUIDO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SSF #8 es un lubricante semi-fluido sintético único que  contiene un coloide patentado “Super Slick” de fluorocarbono.  Las partículas de .02 micras de fluorocarbono del SSF #8 van a platear todas las superficies y se incrustaran para proveer un extremadamente bajo coeficiente de fricción y una alta lubricidad.

SSF #8 no formara canales como normalmente lo hacen las grasas, pero retendrá su forma como las grasas pueden y los aceites no pueden.

CARACTERISTICAS TIPICAS

Posee la resistencia contra presión extrema de los lubricantes para transmisiones, así como la suavidad para usar en rodamientos, en guías, ejes, engranajes abiertos, etc. que solo requieren una película muy delgada para lubricar adecuadamente estas partes y mantener separadas las dos superficies metálicas.  Debido a esto, SSF #8 tiene aplicaciones ilimitadas para uso en reductores con fugas donde las velocidades no son muy altas, en guías, ejes, etc.

Grado NLGI			0					ASTM D-1092

Penetración Trabajada	355-385					ASTM D-  217

Punto de Goteo		Ninguno 					ASTM D-2265

Estabilidad a la Oxidación	-1					ASTM D-  942

Caída de Psi @ 100 horas

Preventivo del Oxido		1a					ASTM D-1743

No Mancha

Lavado por Agua		1.0					ASTM D-1264

Presión Extrema		45+ (100)					ASTM D-2509

Carga Timken OK Kg (Lb)

Desgaste de las 4 Bolas	.6mm					ASTM D-2266

Sólidos		Fluorocarbono

Grado USDA		H-2

Apariencia 		Rojo, Pegajoso

PIN #		                                                      15000

PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL