HOJA TECNICA DEL PRODUCTO

G

###### S-NT-HO 40

ACEITE HIDRÁULICO NO-TOXICO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

S-NT-HO 40 es una mezcla especial de fluidos U.S.P. no-tóxicos, anti-desgaste, anti-fugas, altamente refinados, color blanco agua tratados con compuestos sintéticos para producir fluidos hidráulicos de película estable y resistente que sobrepasan los más altos estándares de pureza.

S-NT-HO 40 ofrece una protección superior contra la corrosión, engrosado del hule, formación de espuma y exhibe excelentes características de demulsibilidad del agua.  S-NT-HO 40 contiene un nuevo aditivo no-toxico anti-fugas para cerrar las fugas a un mínimo absoluto.

S-NT-HO 40 cumple con todos los requisitos de la FDA para calificar como un aceite mineral blanco (FDA Regulación 21 CFR 172.878) y significa que el fluido puede ser usado en lubricantes con contacto incidental con el alimento como se especifica en 21 CFR 178.3570.  Esta regulación califica al lubricante como un candidato para la calificación NSF de H-1 para contacto incidental con el alimento en plantas de carne y pollos.  Los aditivos usados en formular el S-NT-HO 40 también cumplen todos los requisitos bajo la Regulación 21 CFR 178.3570.

CARACTERISTICAS TIPICAS

Grado ISO de Viscosidad	150 					ASTM D-2422

Grado SAE de Viscosidad	40					SAE J-400

Viscosidad cSt @ 100˚C	17					ASTM D-  445

@   40˚C	150

Índice de Viscosidad	122					ASTM D-2270

Punto de Fluidez ˚C (˚F)	-34 (-30)					ASTM D-    97

Punto de Ignición ˚C (˚F)	249 (480)					ASTM D-    92

Punto de Llama ˚C (˚F)	254 (490)					ASTM D-    92

Secuencia de Espuma I, II, III	Pasa					ASTM D-  892

Demulsibilidad, 54.4˚C (140˚F)	40/40/0 (15)					ASTM D-1401

Corrosión al Cobre

121˚C (250˚F), 3 hrs.	1a					ASTM D-  130

Prevención de Herrumbre	Pasa					ASTM D-  665A&B

Clasificación NSF	H-1					Reg #138860

Apariencia   	Claro, Pegajoso

PIN #						10540

PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL