HOJA TECNICA DEL PRODUCTO

G

S-NT-GO SERIES

ACEITES DE TRANSMISIÓN GRADO ALIMENTICIO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sentinel’s Non-Toxic Gear Oil Series es una mezcla especial de fluidos altamente transparentes grado USP tratados con compuestos sintéticos para producir un lubricante para reductores de película muy estable y fuerte que sobrepasa los estándares de pureza más altos.  Son aceites para reductores anti-desgaste, anti-fugas y anti-espuma.  Pueden usarse en todo tipo de reductor cerrado.

Non-Toxic Gear Oil Series están fortificados con un polímero especial grado alimenticio para impartirle pegajosidad y adhesividad, lo que le permite adherirse fuertemente y asegura una tenaz película lubricante.

El comportamiento no-newtoniano de estos lubricantes ha mostrado una mayor reducción en la fricción y el desgaste debido a que mantienen un mayor grosor de película sobre los dientes, logrando así una reducción en el consumo de amperaje, así como también reducen el calor friccional.

Non-Toxic Gear Oil Series cumple todos los requisitos de la FDA para calificar como aceite mineral blanco (Regulación FDA 21 CFR 172.878) y significa que el fluido puede ser usado en lubricantes para contacto incidental con alimentos según especifica 21 CFR 178.3570.  Esta regulación califica al lubricante como candidato para la clasificación NSF H-1 para contacto incidental en  plantas de aves y carnes.  Los aditivos usados en las formulaciones del S-NT-GO también cumplen todos los requisitos bajo la Regulación 21 CFR 178.3570.

PARA ORDENAR o POR INFORMACIÓN ADICIONAL

HOJA TÉCNICA DEL PRODUCTO

S-NT-GO SERIES

ACEITES DE TRANSMISIÓN GRADO ALIMENTICIO

CARACTERISTICAS TIPICAS

NON TOXIC GEAR OIL                  75   	      80                   75/80		 75/90  			  80/90 	      90	          90/140		140		    250	   		ASTM METHOD

Grado ISO de Viscosidad                   32	       46                      68	  100		150	             220	        320		460           680			D-   2422

Numero de Lubricante AGMA       1EP              2EP                    3EP	   4EP                       5EP             6EP                7EP	   		            8EP

Viscosidad cSt  @ 100C                    6                    8                     10                     14                     		18                  23                  29                   		37       	48	  			D-     445

@   40C                  32   	   46                   68                  100	            	150               220             320                        460             680	  		D-     445

Índice de Viscosidad                         133             146                 131                 142                  124              124             124                         124            124	  		D-   2270

Punto de Fluidez C (F)             -48(-55)          -46(-50)         -43(-45)          -40(-40)	-37(-35)      -34(-30)      -32(-25)                   -29(-20)     -26(-15)             D-       97

Punto Ignición C (F)                 231(448)       233(451)        236(457)        249(480)           250(482)      254(490)     270(518)       	280(535)    280(535)         D-       92

Secuencia Espuma I, II, III         ----------------------------------------------------------------------------Pass--------------------------------------------------------------------------    D-     892

Demulsibilidad 82C                -----------------------------------------------------------------------40/40/0(30) -----------------------------------------------------------------------   D-   1401

Desgaste 4 Bolas, mm 40kg, 1200 rpm, 75°C (1hr) -----------------------------------------------------------34---------------------------------------------------------------------     D-   2266

Corrosión Cobre 121C (250F), 3 hrs -----------------------------------------------------------------------1a---------------------------------------------------------------------------D-     130

Prueba de Herrumbre                     ---------------------------------------------------------------------------Pasa---------------------------------------------------------------------------D-665AB

Prueba de Engranaje, FZG, SPUR, Etapa Pasa------------------------------------------------------------12+----------------------------------------------------------------------------

Timken OK Load kg/ (lb)           ------------------------------------------------------------------------------45+(100)-------------------------------------------------------------------- D-    2509

Clasificación NSF		-------------------------------------------------------------------------H-1----------------------------------------------------------------------------

NSF Reg#		          130827	130828         130835         130834	       130833         130832     130831	           130830        130829

PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL

PIN#		                             07525	    07520          07515            07510             07518           07522       07500             07530	   07540