HOJA TECNICA DEL PRODUCTO

G

S-SYNVAC SERIES

FLUIDO SINTÉTICO PARA

BOMBAS DE VACÍO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

S-SYNVAC Series son Fluidos súper sintéticos para Bombas de Vacío.  Diseñados para dar excelente servicio y larga vida útil en todo tipo de bombas de vacío. Estos fluidos tienen muy baja presión de vapor y una alta resistencia a la oxidación. También tienen una  excelente estabilidad térmica y al  esfuerzo cortante

S-SYNVAC Series de lubricantes protegen contra el desgaste, herrumbre, corrosión y van a funcionar en bombas de vacío de tornillo rotatorio, de paletas, reciprocantes y de sello liquido, manteniéndolas libres de depósitos de barniz, carbón y de lodos.

PROPIEDADES

      - Superior estabilidad térmica y oxidativa y muy larga vida del fluido

      - Muy alto índice de viscosidad para una mejor protección del compresor

      - Muy baja presión de vapor / volatilidad

      - Excelentes propiedades como refrigerante

      - Extremadamente alta resistencia de película y propiedades anti-desgaste

      - Muy larga vida del fluido permite largos intervalos de cambio de aceite

      - Excelente control de carbón y barniz ayuda a reducir depósitos

      - Excelente control contra herrumbre & corrosión

PARA ORDENAR O POR INFORMACION ADICIONAL

QUALITY WITHOUT QUESTIONS!

sentinel lubricants corp.

P.O. BOX 69-4240  Miami, Florida  33269-1240

15755 nw 15TH aVENUE  MIAMI, FLORIDA 33169-5603

Ph.(305) 625-6400 (800)842-6400 FAX(305) 625-6565

WWW.SENTINELSYNTHETIC.COM

S-SYNVAC SERIES

FLUIDO SINTÉTICO PARA

BOMBAS DE VACÍO

CARACTERISTICAS TIPICAS

S-SYNVAC-15    S-SYNVAC-22	     S-SYNVAC-32	       S-SYNVAC-46            S-SYNVAC-68        S-SYNVAC-100        ASTM METHOD

Grado ISO de Viscosidad		    15	               22	                32	        46	  68                           100                            D-2442

Índice de Viscosidad		    129                     125	                123		    130	                130		    133                            D-2270

Viscosidad cSt @ 40°C		  14.8                    20.1	              33.1	    47.2		  68.3		    105                            D-445

@100°C		    3.6                      4.3	                5.9		    7.7	                10.0                        13.9

Punto de Fluidez °F 	      -55                      -53	              -50	    -45		 -43	                 -33	                       D-97

Punto de Ignición °F                               386                     398                    430                         440                            460                         514                            D-92

Desgaste 4 Bolas, mm 40kg, 1200 rpm------------------------------------------------------------------.5-------------------------------------------------------------------

167°F 1Hr,Dia Marca  mm                   ------------------------------------------------------------------.40-----------------------------------------------------------------         D-2266

Corrosión al Cobre  24Hr                     --------------------------------------------------------------------1a-----------------------------------------------------------------         D-130

Prueba de Herrumbre                           --------------------------------------------------------------------Pasa---------------------------------------------------------------        D-665 A+B

Demulsibilidad, 130°F, 30min             --------------------------------------------------------------------40/40/0-----------------------------------------------------------        D-1401

Presión de Vapor mm Hg @ 80°F          ------------------------------------------------------------------.00005-------------------------------------------------------------

Gravedad Especifica, a 60ºF             0.817-0.820         0.821-0.824        0.825-0.829           0.830-0.834               0.834-0.838           -----------

at 68ºF                      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.839-843

Peso Molecular GPC, # AVG                 443                   501                       554                        629                           690                           751

Pin #	:                                                     14915               14922                   14932                    14948                        14968                       14989

PARA ORDENAR O POR INFORMACION ADICIONAL

sentinel lubricants corp.

P.O. BOX 69-4240  Miami, Florida  33269-1240

15755 nw 15TH aVENUE  MIAMI, FLORIDA 33169-5603

Ph.(305) 625-6400 (800)842-6400 FAX(305) 625-6565

WWW.SENTINELSYNTHETIC.COM