HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

###### SL-M1

GRASA MULTIUSO A PRUEBA DE AGUA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

G

SL-M1 es una nueva grasa sintética superior.  Esta grasa ha sido formulada con Bisulfuro de Molibdeno para obtener óptimas cualidades anti-desgaste y para extremas presiones.  Su pH es prácticamente neutral y es extremadamente resistente al agua por lo que no es afectada por agua (caliente o fría), vapor o la mayoría de los ácidos o sales.

Cuando SL-M1 se encuentra con rodamientos expuestos a cargas pesadas, y la lubricación llega a su límite, el Bisulfuro Molibdeno se activa para forrar una película monomolecular continua.  En superficies metálicas, esta película resiste el contacto metal con metal y reduce el desgaste en la “lubricación por capa limite o de frontera”.

SL-M1 también lubrica mejor bajo condiciones de lubricación hidronímica por su excepcional estabilidad mecánica.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

Grado NLGI         	1					ASTM D-1092

Penetración Trabajada	310-340					ASTM D-  217

Punto de Goteo	N/A  					ASTM D-2265

Estabilidad a la Oxidación

Caída de psi @ 100 hrs	-1					ASTM D-  942

Prevención de Corrosión	1a					ASTM D-1743

No Mancha

Lavado por Agua	.7					ASTM D-1264

Extrema presión	45+ (100)					ASTM D-2509

Carga Timken OK Kg (Lb)

Prueba 4 Bolas	.4 mm					ASTM D-2266

Sólidos	MoS2

Clasificación USDA	H-2

Apariencia Visual        	Metálica Obscura

PIN #		                                                              03037

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

PARA ORDENAR o POR INFORMACIÓN ADICIONAL

TO ORDER or FOR ADDITIONAL INFORMATION