HOJA TECNICA DEL PRODUCTO

G

###### SERIE DE ACEITES DE TURBINA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

La línea de aceites sintéticos para turbina de Sentinel está totalmente formulada para cumplir las propiedades deseables de baja volatilidad, buenas características de viscosidad/temperatura y estabilidad que son requisitos de las turbinas de  vapor, gas, hidroeléctricas y marinas para su instalación y funcionamiento de sus engranes.

Los sistemas de aditivos especialmente seleccionados le dan a estos productos una resistencia sobresaliente contra la oxidación y la corrosión de las superficies metálicas.  Todos los grados están cuidadosamente balanceados con inhibidores de herrumbre y oxidación y un efectivo agente anti-espumante, el cual provee excelentes características anti-espumantes y de soltar el aire.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Cumple y superar las siguientes especificaciones:

- General Electric GEK-32568E

    - GEK-28143A

    - GEK-46506D

    - GEK-27070

- Sulair Turbines ES 9-224

- Cincinnati Milacron P-38, P45-P54, P55, P62

- Alstom Power HTGD 90117

- Siemens Westinghouse M-Spec 55125Z3

- Siemens TLV 901304

- ABB ALSTOM

- General Motors L52 Specification LJ

- Denison HF1

- DIN 51524, Part 1

- MIL-H 17672 D

Sobresaliente Estabilidad Contra la Oxidación

Excelente Separación del Agua

Alto Índice de Viscosidad

Mejores Eficiencias

Intervalos de Drenaje Extendidos

Reduce el Consumo de Aceite

Reduce los Costos de Mantenimiento

Mayor Seguridad, Excelente Estabilidad a Alta Temperatura

PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL

SERIE DE  ACEITES DE TURBINA

CARACTERISTICAS TIPICAS

32				46	  			68	 100  					  150				MÉTODO ASTM

Grado de Viscosidad ISO	     	32	 	46	  			68		 100			150					D-   2422

Grado de Viscosidad SAE		10		20W	20		     30	                             40        				   SAE J-    300

Viscosidad cSt @ 100C	     	5.9		7.9		10.3		   14.3		    20							D-     445

@   40C	  		31.5	43.9		          67			  101			  160 				D-     445

Índice de Viscosidad	 		135	145		         146               	  131                 	         142                 			D-   2270

Punto de Fluidez C (F)                 	 -48(-55)       	-46(-50)	  	 -43(-45)          -40(-40)		    -37(-35) 		         D-       97

Punto de Ignición C (F)                	231(448)      	233(451)                  236(457)         249(480)          	           250(482)      					D-       92

Secuencia de Espuma I, II, III                          -----------------------------------------------------Pasa-------------------------------------------------						D-     892

Demulsibilidad 82C                                       -------------------------------------------------40/40/0(15) --------------------------------------------        					D-   1401

Desgaste 4 Bolas, mm 40kg, 1200 rpm,         ------------------------------------------------------0.4-------------------------------------------------		D-   2266

75°C (167˚F) 1hr

Corrosión al Cobre 121C (250F), 3 hrs         ----------------------------------------------------1a----------------------------------------------------          			D-     130

Vida hasta Oxidación, Horas	    -------------------------------------------------16, 000+-----------------------------------------------			D-     943

Prueba de Herrumbre                                      ----------------------------------------------------Pasa--------------------------------------------------            				D-665AB

TAN                                                                ------------------------------------------------------.05-------------------------------------------------		 		D-    664

Residuo de Carbón Conradson, %                  ---------------------------------------------------<0.02-------------------------------------------------				D-    189

PIN#			        11250          		11253              	11255             11257		11260

PARA ORDENAR o POR INFORMACIÓN ADICIONAL