HOJA TECNICA DEL PRODUCTO

G

###### S-75		S-80		S-75/80	S-75/90	S-80/90	S-90		S-90/140	S-140	S-250

SERIE DE ACEITES DE ENGRANAJES

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Los aceites de engranaje sintéticos de Sentinel® son lubricantes compuestos formulados para proveer una película de resistencia superior y propiedades de extrema presión.  Ellos son verdaderamente anti-fricción, anti-desgaste, anti-fuga y anti-espuma.  Los aceites de engranaje Sentinel®  también sobrepasan la prueba FZG etapa 12, el más alto rango que puede obtenerse.  Ellos pueden ser usados para rellenar o reemplazar lubricantes en todos los tipos de mecanismos de transmisiones cerradas, incluyendo rectos, biselados, espirales, helicoidales e hipoidales.  Los aceites de engranaje Sentinel® también cumplen adecuadamente y sobrepasan los requisitos para transmisiones de servicio pesado y trenes de engranajes sometidos a altas presiones e impacto.

Los aceites de engranaje Sentinel® están formulados para reducir sustancialmente las caídas de viscosidad. En otras palabras, reducen los cambios de viscosidad por el incremento en temperatura bajo condiciones isotérmicas. El comportamiento No-Newtoniano de estos lubricantes ha demostrado una gran reducción de la fricción y el desgaste debido a que mantienen una película lubricante más gruesa en los dientes del engranaje. Gracias a esto, se obtiene además reducción en el amperaje consumido así como también en el calor friccional.

Cuando se alcanzan temperaturas elevadas, estos aceites soportarán cargas mayores debido al poco cambio en su viscosidad. El efecto No-Newtoniano así como sus propiedades anti-espumantes prácticamente eliminan la posibilidad de fugas.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Extiende los intervalos de cambio

Demulsibilidad Superior

Anti-espumante

Compatible con Sellos

Menos paradas de máquinas

Reduce los problemas operacionales

Reduce los costos de  mantenimiento

Reduce las fugas de aceite

Mejora la seguridad

Elimina los cambios de aceite por estaciones

Excelente estabilidad a altas temperaturas

Excelente estabilidad a la oxidación

Conserva la Energía

Funciona a menor temperatura

PARA ORDENAR o POR INFORMACIÓN ADICIONAL

HOJA TÉCNICA DEL PRODUCTO

CARACTERISTICAS TIPICAS

###### S-75		S-80		S-75/80	S-75/90	S-80/90	S-90		S-90/140	S-140	S-250

SERIE DE ACEITES DE ENGRANAJES

S-75               S-80	  S-75/80	   S-75/90  		S-80/90		 S-90		S-90/140	     S-140		  S-250	   ASTM METHOD

Grado ISO de Viscosidad	32                   46	  68	   100				 150	     220	   320			 460		  680		D-   2422

Numero de Lubricante AGMA                     1EP                  2EP           	3EP       	   4EP		           5EP	    6EP	   7EP			8EP

Viscosidad cSt  @ 100C	6			               8			10							14				18			23			29				37			48		D-     445

@   40C                          32   	        46                   68	          100	            150               220                320               	460            680	  D-     445

Índice de Viscosidad                                  133	      146		131			142			 124			124			 124			124			124		D-   2270

Punto de Fluidez C (F)                     -48(-55)	-46(-50)		-43(-45)	-40(-40)		-37(-35)			-34(-30)				-32(-25)	-29(-20)	  -26(-15)			D-       97

Punto Ignición C (F)                       231(448)          233(451)			236(457)			249(480)		250(482)		254(490)				270(518)		280(535)	  280(535)		D-       92

Secuencia Espuma I, II, III          --------------------------------------------------------------------Pasa-----------------------------------------------------------------		D-     892

Demulsibilidad  82C                   ---------------------------------------------------------------40/40/0(30) --------------------------------------------------------------		D-   1401

Desgaste 4 Bolas, mm 40kg, 1200 rpm, 75°C (1hr) -------------------------------------------------.34-------------------------------------------------------------------		D-   2266

Corrosión Cobre 121C(250F), 3 hrs -------------------------------------------------------------1a-------------------------------------------------------------------		D-     130

Prueba de Herrumbre                      ------------------------------------------------------------------Pasa-----------------------------------------------------------------		D-665A&B

Prueba de Engranaje, FZG, SPUR, Etapa Pasa --------------------------------------------------12+------------------------------------------------------------------

Timken OK Load kg/(lb)           ----------------------------------------------------------------  +(100)-----------------------------------------------------------------		D-    2509

PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL

Clasificación NSF                          ---------------------------------------------------------------------H-2------------------------------------------------------------------