HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

###### SL-VSG #2

GRASA DE SILICÓN

PARA VÁLVULAS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

G

SL-VSG #2 es una pasta de silicón de consistencia pesada y  grasosa diseñada para lubricar y sellar válvulas que provee una barrera contra la humedad no vulcanizada.  Este lubricante es usado en válvulas de obturación, válvulas de compuerta, válvulas de bola, válvulas de mariposa, válvulas automáticas, O-rines de hule y plásticos; sellando sistemas de vacío y de presión (especialmente en intemperie, equipo sujeto a lavados y a ambientes corrosivos); como medio compensador en amortiguadores de equipos eléctricos.

SL-VSG #2 tiene una consistencia pesada; penetración trabajada de 260 máximo; no fundente; baja volatilidad; alta constante dieléctrica; resistente a la humedad y al ozono; buena resistencia térmica, y a químicos oxidantes (ex. cloro líquido, oxígeno líquido) a no ser que se evalúe antes del uso.

Puede aplicarse con brocha, trapo o con equipo automático.

Tiene un rango de temperatura desde -40° hasta 200°C (-40° a 400°F).

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

Grado NLGI         								 3

Penetración No Trabajada			175-210

Trabajada 60, máximo							           260

Punto de Goteo	  						  			   		   Ninguno              Sangrado, 24 hr/200°C (392°F), %							          			         0.05

Evaporación, 24 hr/200°C (392°F), %							            1.1

Rango de Temperaturas de Servicio, °C (°F)							 -40 a 204

Punto de Fusión   							   Ninguno

Gravedad Específica a 25°C (77°F)       							            1.0

Reconocimiento de FDA, 21 CFR 175.300							             Si

Electricidad								-2

Constante Dieléctrica, a 100 Hz							          2.88

a 100 Hz							          2.95

Factor de Disipación, a 100 Hz							       0.0001

a 100Hz							    <0.0005

Fuerza Dieléctrica, voltios/mil, 50 mil de luz							         >450

Resistividad por Volumen a 23°C (73°F), ohm-cm						               2.17x10-15

Resistencia al Arco, segundos							           124

Fuerza Dieléctrica 							        400 voltios/mil

Vol. Resist.

1 x 1015 ohm cm

Grado USDA								           H-1

Apariencia Visual							 Blanca, Translucida

PIN #		                                                                    03365

TYPICAL  CHARACTERISTICS

TYPICAL  CHARACTERISTICS

PARA ORDENAR o POR INFORMACIÓN ADICIONAL

TO ORDER or FOR ADDITIONAL INFORMATION