HOJA TECNICA DEL PRODUCTO

G

###### S-FRH 46

FLUIDO HIDRÁULICO

RESISTENTE AL FUEGO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

S-FRH 46 tiene fluidos base que contienen un sistema de aditivos altamente especializados.  Este sistema de aditivos provee al S-FRH 46 excepcionales propiedades anti-desgaste, inhibidoras de herrumbre, oxidación y corrosión así como gran demulsibilidad.

S-FRH 46, al igual que otros fluidos sintéticos, quemará bajo condiciones severas.  Sin embargo, contrario a otros fluidos de base sintética al quemar, S-FRH 46 no produce grandes volúmenes de humo denso o vapores dañinos.

El S-FRH 46 de Sentinel es un fluido hidráulico sintético resistente al fuego de alto peso molecular, de base poliol éster, el cual se recomienda para esas aplicaciones hidráulicas donde el riesgo potencial de fuego existe.  S-FRH 46 tiene una alta viscosidad y un alto índice de viscosidad lo que lo hacen útil en una gran variedad de aplicaciones industriales.

CARACTERISTICAS TIPICAS

Grado de Viscosidad ISO	46					ASTM D-2422

Numero SAE de Viscosidad	20W					SAE J-300

Numero AGMA de Lubricante

Viscosidad cSt @ 100˚C	9.6					ASTM D-  445

@  40˚C 	47.5

Índice de Viscosidad        	192					ASTM D-2270

Punto de Fluidez ˚C (˚F)	-4 (-20)					ASTM D-    97

Punto de Ignición ˚C (˚F)	314 (595)     					ASTM D-    92

Punto de Llama ˚C (˚F)	372 (700)

Secuencia de Espuma I, II, III	Pasa					ASTM D-  892

Demulsibilidad 82˚C 	40-40-0 (15)					ASTM D-1401

Corrosión al Cobre

121˚C (250˚F), 3 hrs.	1a					ASTM D-  130

Prueba de Herrumbre	Pasa					ASTM D-  665 A & B

Clasificación USDA    	H-2

Color Observado	Ámbar Claro

PIN #						10240

PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL