HOJA TÉCNICA DEL PRODUCTO

G

SCO HFC 32  		      SCO HFC 100

SCO HFC 46                               SCO HFC 150

###### SCO HFC 68                               SCO HFC 220

SERIE ACEITES PARA REFRIGERACIÓN AUTOMOTRIZ

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

La Serie SCO HFC son lubricantes sintéticos de base poliol éster (POE) para compresores de refrigeración.

La Serie SCO HFC están mezclados a partir de poliol esteres de alta pureza que tienen excelente miscibilidad y compa-tibilidad con la nueva generación de refrigerantes HFC y gran lubricidad.  Un paquete de aditivos especial aumenta la protección contra desgaste para ambas superficies acero-en-acero y acero-en-aluminio.  Son químicamente y térmica-mente estable así que los sistemas permanecen limpios aún bajo condiciones severas de operación.

Aunque esta Serie se recomienda para sistemas automotores,

También cumplen con los requisitos de lubricación de un amplio espectro de aplicaciones industriales que emplean compresores de desplazamiento positivo y compresores dinámicos.  También pueden usarse con refrigerantes clorinados como CFC-12, HCFC-22 y R-502.

CARACTERISTICAS TIPICAS

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Punto de Fluidez Más Bajo

- Mejor Eficiencia del Compresor

- Mejor Protección Contra Desgaste

- Extiende la Vida de Servicio

- Extiende el Intervalo de Cambios

- Químicamente Estable

- Elimina la Formación de Lodos

HFC  32       HFC  46	     HFC  68       HFC 100     HFC 150     HFC 220

Viscosidad Grado ISO                      32	           46		68                100              150              220           ASTM D-2422

Viscosidad cSt @ 100˚C                  5.4	           7.2		8.7               11.4             15.1             19.3          ASTM D-  445

@   40˚C                     32	           46		68                100              150              220

Índice de Viscosidad                       102	           113		104              98	      99                99             ASTM D-2270

Punto de Fluidez ˚C                        -48	           -42		-39              -20               -29              -26  	       ASTM D-    97

Punto Inflamación ˚C (˚F)              258	           232		260              260              260              260           ASTM D-    92

Valor de Hidroxilo                           3.0                  3.0                 3.0                3.5	             3.5               3.5            AOCS Cd1360

Grav.  Especifica, 15.6˚C (60˚F)     0.992	           0.993	          0.995            0.996          0.986            0.976	       ASTM D-4052

Densidad, g/l 15.6˚C (lb/gal, 60˚F) 992(8.25)       993(8.25)       995(8.28)     996(8.31)    986(8.21)     976(8.13) CONVERSION

Miscibilidad                                       -57                  -57                 -57               -55              -33                -22              10% ACEITE

En Tubo Sellado

Estabilidad Térmica                          -----------------------------------NO CAMBIO------------------------------------  ASHRAE 97-1983

Falex Carga de Falla

Acero en Acero (lb.)                    1250	         1000	          1350             1150           --------           ---------   ASTM D-3233

Desgaste en Cuatro Bolas

Cicatriz (mm)                        0.93	         0.80		0.80              0.90           0.86               0.79	      ASTM D-2783

20 kg, 1200 rpm, 107˚C (205˚F)

1 Hora, No Refrigerante

PIN #                                            14332              14346	           14368           14390        14395           14399

PARA ORDENAR o POR INFORMACIÓN ADICIONAL