HOJA TECNICA DEL PRODUCTO

G

S-NT AA 1

SERIE DE ACEITES

NO-TÓXICOS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

S-NT-AA1 Serie de Aceites es una mezcla especial, altamente refinada, color blanco agua de fluidos U.S.P. tratados con compuestos sintéticos para producir un lubricante estable de alta resistencia de película que sobrepase los más altos estándares de pureza.  S-NT-AA1 Serie de Aceites formulados para cumplir con los requisitos de la FDA para uso en industrias de alimentos, medicinas y cosméticos.

Esta aprobada por la NSF como grado H-1 para contacto incidental con los productos alimenticios en las plantas inspeccionadas federalmente de carnes y pollos.  Sobrepasa todos los requisitos U.S.P. y por lo tanto es aceptable para  ingestión.

S-NT-AA1 Serie de Aceites está libre de componentes insaturados y posee un alto grado de estabilidad química.  También es adecuado para aplicaciones en rodamientos  industriales donde se requieren aceites no-tóxicos.  Se puede aplicar por goteo, copa, rociado, niebla, cepillo o cualquier otro medio mecánico.

PARA ORDENAR o POR INFORMACIÓN ADICIONAL

HOJA TÉCNICA DEL PRODUCTO

S-NT AA 1

SERIE DE ACEITES NO-TÓXICOS

CARACTERISTICAS TIPICAS

S-NT-AA1 Oil		0				2		    5				7			10		  10W20	 	        20					30			40				90			90/140			140				250			METODO ASTM

Grado ISO de Viscosidad	7				 10		    15			       22				       32			     46				68		            100				150					220		  320					 460					680			D-2422

Numero AGMA				0				 0		     0			       0			          0 	               1				2				            3					  4						 5		   6					  7						  8

Viscosidad cSt@100°C		2.2		 2.8		     3.8			       4.6				       5.9			     7.6				9.5			           13		 17						   22		   29				    37				     48			D-445

@  40°C	7				 10		     15		           22				        32			     45				68		             100		 150						220	 	  320					 460					680

Índice de Viscosidad        	125		 129	     151			       127			         130			    139				119			           127		 122						121		  123					 122					121			D-2270

Punto fluidez °C (°F)     	-57(-70)	  -54(-65)	  -51(-60)	        -48(-55)	      -46(-50)      -43(-45)		   -40(-40)	         -37(-35)	         -34(30)			     -32(-25)		  -29(-20)		    -26(-15)				-21(-10)			D-97

P. Encendido °C (°F)             164(327)	 164(327)      204(400)       210(410)	     210(410)      220(425)	    225(437)	       227(440)		243(469)			    250(482)		 264(507)			288(550)			 228(550)			D-92

Secuencia Espuma--------------------------------------------------------------------------------------PASA----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------			D-892

Oxido 		       	--------------------------------------------------------------------------------------PASA----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------			D-665A&B

Clasificación NSF         --------------------------------------------------------------------------------H-1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Color observado		--------------------------------------------------------------------------------Claro y Brillante---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NSF Reg#       			        133557	133558	133559		      133560	          133561	       133562		   133563		        133564		133565

PIN #                                      17490          17595          17597           17598            17500          17524	       17503	               17505	     17507	          17513              17517	 17515	   17520

PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL