HOJA TECNICA DEL PRODUCTO

###### ECOFORM 165

ACEITE EVAPORATIVO PREVENTOR DE OXIDO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El aceite Ecoform 165 de Sentinel® es un tipo de aceite evaporativo limpio, de color ámbar claro, sin olor y que no mancha.  Esta formulado con un vehículo volátil y un agente lubricante contra presión extrema.

CARACTERISTICAS TIPICAS

Este producto listo para usarse está compuesto de un vehículo solvente, que se evapora dejando una ligera película que no necesita ser removida.  Está diseñado para estampado liviano de piezas hasta de 0.20 pulgadas de ambos metales tipo ferroso y no ferroso.

Punto De Inflamación, °C (°F) 				52 (125)

Corrosión al Cobre 121°C (250°F)	1 b

Prueba de Herrumbre	Pasa

Apariencia	Ámbar

PIN #    						02451

PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL